**附件：2023年连云港市水泥产品质量监督抽查结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品详****细名称** | **规格型号** | **商标** | **标称生产企业** | **经销商名称** | **生产日期** | **结果** |
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | CUCC | 连云港板桥中联水泥有限公司 | —— | 2023-03-03 | 合格 |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 边达 | 连云港市繁富水泥有限公司 | —— | 2023-03-06 | 合格 |
| 3 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 东旺 | 连云港东旺水泥有限公司 | —— | 2023-03-04 | 合格 |
| 4 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 班庄 | 连云港班庄水泥有限责任公司 | —— | 2023-03-04 | 合格 |
| 5 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A 42.5 | 金大地 | 连云港金大地新型建材有限公司 | —— | 2023-03-04 | 合格 |
| 6 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 方润 | 东海县马陵山水泥有限公司 | —— | 2023-03-04 | 合格 |
| 7 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | CUCC | 淮海中联水泥有限公司连云港分公司 | —— | 2023-03-04 | 合格 |
| 8 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 金安中联 | 枣庄市金安水泥有限公司 | 王祥运 | 2023-11-18 | 合格 |
| 9 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A 32.5 | 全安中联 | 枣庄市鲁光水泥有限公司 | 江苏南卢建材销售有限公司 | 2023-11-22 | 合格 |
| 10 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 鲁王中联 | 枣庄市鲁王水泥制造有限公司 | 连云港垚瀚建材有限公司 | 2023-11-21 | 合格 |
| 11 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A 32.5 | 鲁王中联 | 枣庄市鲁王水泥制造有限公司 | 连云港垚瀚建材有限公司 | 2023-11-22 | （3天）强度不合格 |
| 12 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 石榴园 | 山东石榴园水泥有限公司 | 灌南县李集乡刘强建材经营部 | 2023-11-26 | （3天）强度不合格 |
| 13 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 泉头牌 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 朱梅芳 | 2023-11-25 | 合格 |
| 14 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A 32.5 | 中岩 | 枣庄市鲁光水泥有限公司 | 朱梅芳 | 2023-11-26 | 合格 |
| 15 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 沂淮牌 | 江苏沂淮水泥有限公司 | 灌云县侍庄乡希红水泥销售部 | 2023-11-28 | 合格 |
| 16 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | P·F 32.5 | 沂淮牌 | 江苏沂淮水泥有限公司 | 灌云县侍庄乡希红水泥销售部 | 2023-11-28 | 合格 |
| 17 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 华企中联 | —— | 王祥运 | 2023-11-18 | （3天）强度不合格 |