市市场监管局发布

2024年盐城市电动自行车用蓄电池产品质量

专项监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托淮安市产品质量监督综合检验中心组织实施电动自行车用蓄电池产品市级专项监督抽查。本次抽查计划20批次，抽到20批次，经检验不合格1批次，不合格项目为I2(A)放电、过充电。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

铅酸蓄电池是目前世界上使用最广泛的化学电源。在我国，主要分为电动助力车用密封铅酸蓄电池、起动用铅酸蓄电池、电动道路车辆用铅酸蓄电池、牵引用铅酸蓄电池、摩托车用铅酸蓄电池等。近年来，随着新能源技术的进步和发展，电动自行车新标准的实施，锂电池除配套在电动汽车上以外，在电动自行车上的应用也逐步增大。

电动车电池分为电动自行车用密封铅酸蓄电池和电动自行车用锂离子电池，这两种电池作为工具提供动力来源，电动自行车用密封铅酸蓄电池具有工艺成熟，成本低的特点；电动自行车用锂离子电池，同样的容量，体积小而且较轻，携带方便，使用寿命长，耐寒耐热。

（二）产业概况

1.产业分布

截止2023年底，全国共计有铅酸蓄电池规模企业约200家，江苏省约有40家左右。产业集中区在河北、江苏、浙江（长兴为主）、安徽、江西地区，其中我省的铅酸蓄电池产业以电动助力车用铅酸蓄电池为主，主要集中于淮安、宿迁、盐城等苏北地区。电动自行车用锂电池的生产企业，主要分布在苏州、无锡等苏南地区一带。

电动助力车用铅酸蓄电池主要以天能、超威两大品牌为主，以及很少的海宝、力伴、康丽新等品牌。消费者选择电动车锂离子电池品牌，主要是苏州新星恒、天能、苏州德朗能、双登等。

2.销售渠道

电动自行车用蓄电池销售渠道主要为实体店和电商平台等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共20批次，实际抽到样20批次，18批次为实体店购样，1批次为生产企业抽样，1批次为电商平台购样。具体情况见表1。

表1  样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车用蓄电池 | 专卖店、便利店或杂货店 | 购样 | 18 |
|  | 生产企业 | 抽样 | 1 |
|  | 电商平台 | 购样 | 1 |

（二）检验检测项目概况

检测依据：

GB/T36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》

T/ZJXDC001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》

检验项目见表2-3。本次抽查涉及的标准T/ZJXDC001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》为浙江省蓄电池行业协会团体标准。

表2 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 2 | 不同温度下的容量 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 3 | 重量比能量 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 4 | 快速充电能力 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 5 | 大电流放电特性 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 6 | 耐振动能力 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 7 | 防爆能力 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |

表3　 电动自行车用锂离子蓄电池产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I2(A)放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |  |
| 2 | 2I2(A)放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |  |
| 3 | 低温放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |  |
| 4 | 过充电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |  |
| 5 | 过充电保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |  |
| 6 | 过放电保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |  |
| 7 | 短路保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |  |
| 8 | 放电过流保护 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次电动自行车用蓄电池产品质量专项监督抽查在实体店抽查18批次，未发现不合格；生产企业抽查1批次，未发现不合格；电商平台抽查1批次，不合格1批次。

2.按价格区间

本次抽查到的20批次电动自行车用蓄电池，其中铅酸蓄电池19批次，价格在100元/只以下的有9批次，100元/只及以上的有10批次，检验结果均未发现不合格；锂离子蓄电池1批次，价格为1299元/组，检验结果为不合格。

（二）检验检测项目分析

表4  产品质量监督抽查检验项目分析

| 产品类别 | 检测项目 | 抽查批次 | 未发现不合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 2hr容量 | 19 | 19 | 0 |
|  | 大电流放电特性 | 19 | 19 | 0 |
|  | 重量比能量 | 19 | 19 | 0 |
|  | 快速充电能力 | 19 | 19 | 0 |
|  | 低温容量 | 19 | 19 | 0 |
|  | 防爆能力 | 19 | 19 | 0 |
|  | 耐振动能力 | 19 | 19 | 0 |
| 电动自行车用锂离子蓄电池 | I2(A)放电 | 1 | 0 | 1 |
|  | 2I2(A)放电 | 1 | 1 | 0 |
|  | 低温放电 | 1 | 1 | 0 |
|  | 过充电 | 1 | 0 | 1 |
|  | 过充电保护 | 1 | 1 | 0 |
|  | 过放电保护 | 1 | 1 | 0 |
|  | 短路保护 | 1 | 1 | 0 |
|  | 放电过流保护 | 1 | 1 | 0 |

不合格项目分析：

电动自行车用锂离子蓄电池I2(A)放电项目：该项目检验锂电池的实际容量。该项目不合格反映电池组存在虚标容量情况，损害消费者利益。造成不合格原因是生产企业生产过程中以少充多，虚假标注容量。

电动自行车用锂离子蓄电池过充电项目：该项目检验锂电池在保护板失效情况下，锂离子电芯的过充电承受能力。过充电时，锂电池负极无法嵌入更多的锂离子，导致锂离子在负极表面以金属锂析出，造成枝晶锂现象的出现，当枝晶锂生长到一定程度便会刺破隔膜，造成电池内部短路，引发电池剧烈放电发热、爆炸，发生安全事故。造成不合格原因是锂离子电芯质量不过关。

四、消费提示

1.查看产品标志是否齐全，包括制造厂名、产品规格型号、制造日期、商标；查看内外标志是否一致，尤其要检查产品是否有醒目标志以及生产日期等信息。

2.注意电动自行车电池的外观。查看产品是否有变形、裂纹、划痕及漏液痕迹。电池接线端子上应干净，无锈蚀，标志应清晰。

3.关注电动自行车专用电池产品标注的额定容量。最好不要购买未标注额定容量的电池，但要注意是否为电动自行车专用电池，如有多个容量标注，应以额定容量为准。

4.选购知名企业、大企业的品牌电池。不同品牌、不同厂家生产的电池质量有优劣之别，价格也有高低。尽量选择正规企业购买，产品质量相对有保证。