附件1

2024年度省级儿童用品伤害监测

学生校服分析报告

青海省产品质量检验检测院

前  言

学生校服关系着学生的健康安全、美观自信，中小学校服质量受到学生、家长和社会的重点关注。为贯彻落实《质量强国建设纲要》关于消费品质量提升的工作要求，推动建立健全产品伤害监测体系建设，通过实施伤害干预行动，做好儿童用品伤害防控工作，守护未成年人健康成长。按照《2024年青海省质量发展工作要点》要求，2024年，省产品质量检验检测院开展了学生校服产品质量伤害监测工作。

此次伤害监测的产品为中小学生校服及面料，监测对象为我省校服生产企业，监测项目为纤维含量、甲醛含量、pH值及可分解致癌芳香胺染料等安全指标。监测结果分析报告主要包括监测目的、监测组织安排、监测项目及结果、知识介绍及选购建议等内容。

编写单位：青海省产品质量检验检测院

编写人员：卢佳浩、闫志强、王瑜、段茹雪

2024年度青海省学生校服及面料

伤害监测分析报告

按照《2024年青海省质量发展工作要点》要求，组织全省生产领域学生校服产品（面料）开展伤害监测工作。现将具体情况总结分析如下：

一、监测目的

及时发现我省学生校服产品的安全隐患，确定危害因素的分布和可能来源，进行风险预警，降低我省学生校服产品伤害率，为预防和干预学生校服产品伤害风险提供科学依据。

二、组织安排

2024年，结合我省学生校服产品质量状况和市场现状，由省产品质量检验检测院组织进行调研，确定对在我省销售学生服产品的13家生产企业开展监测工作。

三、产品类别

- 学生校服

学生校服是指学生在学校日常统一穿着的服装。在学校的日常生活中展现学生精神面貌，是学生青春时代的专属标志。对培养学生的团队精神、强化学校的整体形象、增强学生集体荣誉感上起到了很重要的作用。学生校服的纺织产品基本安全技术指标直接关系到学生健康安全，学生校服质量受到社会各界的关注。

- 学生校服面料

面料是指用来制作学生校服的材料，本次监测抽查的包括机织面料、针织面料。

四、监测结果

- 检验项目

按照《2024年青海省学生校服产品质量伤害监测实施方案》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量标识》及GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准，结合我省学生校服产品现状，确定了监测检验项目4个：纤维含量、甲醛含量、pH值及可分解致癌芳香胺染料。

- 监测结果

按照工作方案所确定的监测项目进行检验，检验过程严格执行相关标准，依据FZ/T 01057（适用部分）、GB/T 2910（适用部分）、GB/T 2912.1-2009、GB/T 7573-2009、GB/T 17592-2011等标准进行逐项检验，所抽取10批次学生校服、10批次学生校服面料检验项目全部符合标准要求，监测项目未发现不合格（见表1 、表2）。

表1  青海省2024年学生校服伤害监测结果

| 序号 | 生产企业 | 监测项目 |  |  |  | 不合格 项目 | 备注 （纤维含量标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纤维含量 （%） （按标注判定） | 甲醛 含量 （mg/kg） （≤75mg/kg） | pH值 （4.0-8.5） | 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） （检出限≤20mg/kg） |  |  |
| 1 | 大通县兴通服装有限责任公司 | 聚酯纤维：100 | 未检出 | 6.2 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 100 |
| 2 | 大通县大兵服装厂 | 聚酯纤维：100 | 未检出 | 6.4 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 100 |
| 3 | 大通藏龙庄服装有限公司 | 聚酯纤维：94.5 氨纶： 5.5 | 未检出 | 6.3 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 95.0 氨纶： 5.0 |
| 4 | 互助县职校雅业服装厂 | 聚酯纤维：100 | 未检出 | 6.2 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 100 |
| 5 | 青海酬勤服饰有限公司 | 聚酯纤维：95.0 氨纶： 5.0 | 未检出 | 6.4 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 95.0 氨纶： 5.0 |
| 6 | 青海酬勤服饰有限公司 | 聚酯纤维：100 | 未检出 | 6.1 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 100 |
| 7 | 青海锦旺布艺文化有限公司 | 聚酯纤维：94.4 氨纶： 5.6 | 未检出 | 6.2 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 95.0 氨纶： 5.0 |
| 8 | 湟源尚美服装服饰有限公司 | 聚酯纤维：93.8 氨纶： 6.2 | 未检出 | 6.3 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 95.0 氨纶： 5.0 |
| 9 | 青海江宁工贸有限公司 | 聚酯纤维：100 | 未检出 | 6.1 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 100 |
| 10 | 青海青凯源服装有限公司 | 聚酯纤维：94.5 氨纶： 5.5 | 未检出 | 6.2 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 95.0 氨纶： 5.0 |

表2  青海省2024年学生校服面料伤害监测结果

| 序号 | 生产企业 | 监测项目 |  |  |  | 不合格 项目 | 备注 （纤维含量标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纤维含量 （%） （按标注判定） | 甲醛 含量 （mg/kg） （≤75mg/kg） | pH值 （4.0-8.5） | 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） （检出限≤20mg/kg） |  |  |
| 1 | 青海洺钦和服饰有限公司 | 聚酯纤维： 92.1 氨纶： 7.9 | 未检出 | 6.7 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 92.0 氨纶： 8.0 |
| 2 | 青海洺钦和服饰有限公司 | 聚酯纤维： 92.5 氨纶： 7.5 | 未检出 | 6.8 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 92.0 氨纶： 8.0 |
| 3 | 浙江永嘉县凯凡服装厂 | 聚酯纤维：91.6 氨纶： 8.4 | 未检出 | 6.5 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 92.0 氨纶： 8.0 |
| 4 | 浙江永嘉县凯凡服装厂 | 聚酯纤维：92.3 氨纶： 7.7 | 未检出 | 6.6 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 92.0 氨纶： 8.0 |
| 5 | 西宁市城中区华婷服装厂 | 聚酯纤维：100 | 未检出 | 6.4 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维：100 |
| 6 | 西宁市城中区华婷服装厂 | 聚酯纤维：94.4 氨纶： 5.6 | 未检出 | 6.5 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 95.0 氨纶： 5.0 |
| 7 | 大通县兴通服装有限责任公司 | 聚酯纤维：94.6 氨纶： 5.4 | 未检出 | 6.4 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 95.0 氨纶： 5.0 |
| 8 | 大通县兴通服装有限责任公司 | 聚酯纤维：94.2 氨纶： 5.8 | 未检出 | 6.6 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维： 95.0 氨纶： 5.0 |
| 9 | 青海青凯源服装有限公司 | 聚酯纤维：100 | 未检出 | 6.2 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维：100 |
| 10 | 青海青凯源服装有限公司 | 聚酯纤维：100 | 未检出 | 6.6 水萃取 | 未检出 | 无 | 聚酯纤维：100 |

五、知识介绍及选购建议

- 知识介绍

纺织品与大众的日常生活密不可分，作为经常接触人体皮肤的产品，其质量问题一直备受消费者和市场监督部门的重视。在我国境内生产、销售的服用、装饰用和家用纺织产品，必须符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的要求。

1. 纺织品分类。GB 18401-2010将纺织产品分为以下3大类：婴幼儿纺织产品、直接接触皮肤的纺织产品、非直接接触皮肤的纺织产品。婴幼儿纺织产品应符合A类要求，包括学生服在内的直接接触皮肤的纺织产品至少应符合B类要求：甲醛含量应≤75mg/kg、pH值应在4.0-8.5、禁用明确规定禁用的可分解芳香胺染料。非直接接触皮肤的产品至少应符合C类要求。

2.学生校服安全指标。甲醛作为纺织品的生产中常用的反应剂，可以提高印染助剂在纺织品上的耐久性，然而纺织品中存在过量甲醛会使皮肤过敏甚至有致癌风险；纺织品pH值与标准值偏离过大将导致皮肤表层的天然屏障遭到破坏，使皮肤产生灼伤感，滋生细菌，引起疾病；偶氮染料因其色谱齐全染色牢度较高被广泛应用于纺织品的印染工艺中，而在特殊条件下一部分偶氮染料能分解产生多种致癌芳香胺引起病变和诱发癌症，国内外明确规定禁用的芳香胺类偶氮染料有24种。

- 购买建议

学校及家长在为学生购买学生校服时应重点关注服装标签的内容：标签上应印有产品名称、厂名厂址、规格号型、维护方法等基本内容；应明确标注面料纤维含量信息；产品标准应为GB/T 31888-2015《中小学生校服》；安全类别应满足GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类产品要求。