市市场监管局发布

建筑用砖产品质量专项监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施建筑用砖产品市级专项监督抽查。本次抽查计划20批次，抽到20批次，经检验不合格6批次，不合格项目为孔型和强度等级。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

建筑用的人造小型块材，分烧结砖（主要指粘土砖）和非烧结砖（灰砂砖、粉煤灰砖等），俗称砖头。烧结砖以粘土（包括页岩、煤矸石等粉料）为主要原料，经泥料处理、成型、干燥和焙烧而成。混凝土砖以水泥、骨料，以及根据需要加入的掺合料、外加剂等，经加水搅拌、成型、养护支撑而成，其主要是用于砌筑墙体。

（二）产业概况

1.产业分布

目前我市有新墙材推广证的墙材企业有39家，共生产新型墙体材料39.8亿块，占墙材总量的93%；新墙材建筑竣工面积达505万平方米，占房屋建筑竣工面积的96%，新建建筑全部执行节能建筑标准；完成技改项目6个，新增新墙材生产能力5.2亿块，全年节约能源19万吨，节约土地0.5万亩，利用工业废渣330万吨。混凝土砖、烧结砖类新型墙材产品己成为新墙材主导产品。目前常用的有：烧结多孔砖、普通混凝土砌块、承重混凝土多孔砖、非承重混凝土空心砖、陶粒混凝土砌块、普通混凝土砖等。

2.销售渠道

建筑用砖产品销售渠道主要有建筑工程用户订购、建材门店零售等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次计划抽查建筑用砖20批次，实际抽到20批次，样品来源情况见表1。

表1 建筑用砖样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑用砖 | 生产企业 | 抽样 | 20 |

（二）检验检测项目概况

本次抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据详见表2。

表2 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结多孔砖和多孔砌块 | 密度等级 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
|  | 强度等级 | GB/T 13544-2011 | GB/T 13544-2011 |
|  | 孔型孔洞率及孔洞排列 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
|  | 泛霜 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
|  | 石灰爆裂 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 非承重混凝土空心砖 | 密度 | GB/T 24492-2009 | GB/T 4111-2013 |
|  | 空心率 | GB/T 24492-2009 | GB/T 4111-2013 |
|  | 含水率 | GB/T 24492-2009 | GB/T 4111-2013 |
|  | 壁厚和肋厚 | GB/T 24492-2009 | GB/T 4111-2013 |
|  | 线性干燥收缩值 | GB/T 24492-2009 | GB/T 4111-2013 |
| 混凝土路面砖 | 抗压强度 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
|  | 抗折强度 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
|  | 吸水率 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 混凝土普通砖和装饰砖 | 强度 | NY/T 671-2003 | GB/T 2542-2012 |
|  | 吸水率 | NY/T 671-2003 | GB/T 2542-2012 |
|  | 密度 | NY/T 671-2003 | GB/T 2542-2012 |
| 混凝土实心砖 | 强度 | GB/T 21144-2023 | GB/T 2542-2012 |
|  | 最大吸水率 | GB/T 21144-2023 | GB/T 2542-2012 |
|  | 密度 | GB/T 21144-2023 | GB/T 2542-2012 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查共抽取20批次产品，经检验不合格6批次。

1.按样品来源

表3 不同样品来源抽查结果

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑用砖 | 生产 企业 | 滨海县 | 2 | 0 |
|  |  | 大丰区 | 2 | 1 |
|  |  | 东台市 | 3 | 2 |
|  |  | 阜宁县 | 2 | 1 |
|  |  | 建湖县 | 3 | 0 |
|  |  | 射阳县 | 2 | 2 |
|  |  | 亭湖区 | 3 | 0 |
|  |  | 响水县 | 2 | 0 |
|  |  | 盐都区 | 1 | 0 |

2.按产品类别

表4 不同规格型号抽查结果

| 产品类别 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土多孔砖 | 1 | 0 |
| 混凝土路面砖 | 2 | 0 |
| 混凝土普通砖 | 7 | 0 |
| 混凝土实心砖 | 2 | 0 |
| 烧结多孔砖和多孔砌块 | 8 | 6 |

3.按企业规模

表5 不同企业规模抽查结果

| 产品类别 | 企业规模 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑用砖 | 大型 | 0 | 0 |
|  | 中型 | 4 | 3 |
|  | 小型 | 16 | 3 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果情况

本次专项监督抽查共抽查建筑用砖20批次，经检验不合格6批次，不合格项目为孔型和强度等级。

孔型。GB/T 13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》规定，烧结多孔砖的孔型为矩型条孔或矩型孔。本次检验烧结多孔砖有6批次产品孔型不合格。

孔型是反映烧结多孔砖的一个节能指标，矩形孔烧结多孔砖平均导热系数大大低于圆形孔多孔砖平均导热系数，可为建筑节能提供有力保障。圆孔达不到建筑节能的效果。烧结多孔砖孔型不合格，主要原因是生产企业未严格按照标准要求进行设计。

强度等级。该项目是反应产品在压力作用下达到破坏前所能承受的最大应力（单位MPa），是建筑用砖的主要性能指标。此项目如不达标，将严重影响工程整体的质量。本次检验烧结多孔砖有2批次产品强度等级不合格。

四、消费提示

1.要选择规模相对大的企业生产的产品，不要贪图便宜，一旦发生纠纷，维权难度会增大。

2.消费者在选择产品时，可以先把对应产品标准看一下，对所要购买的产品基本性能有所了解。

3.注意保存购买凭证及留样。购买产品时向厂家索要凭证，使用前预先留存一些产品。当因产品质量发生纠纷时，可以取样检验鉴定产品的质量。