珠海市市场监督管理局关于2024年珠海市

水泥产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2024年，珠海市市场监督管理局开展了水泥产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市生产领域企业，抽查了1家企业生产的2批次水泥产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《水泥产品质量监督抽查实施细则》，对水泥的不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、水泥中水溶性铬、细度、凝结时间、沸煮法安定性、保水率、强度、放射性核素限量等12个项目进行了检测。2批次水泥产品均未发现不合格项目。

1. 抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| 1 | 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 中材 | 规格：42.5R 散装 | 2024/7/22 | 未发现不合格 |
| 2 | 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 砌筑水泥 | 中材 | 规格：32.5 50kg/包 | 2024/7/22 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2025年1月15日